附件

连云港港徐圩港区盛虹炼化一体化配套

港储项目码头工程装配式高桩码头

专用质量检验指标

一、新增指标。在无相关标准参考的前提下，根据设计文件要求和施工经验补充新增控制指标的：

1.PC桩帽制作

表 1  PC桩帽制作

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 (mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 宽度 | L≤5m | ±10 | 逐件检查 | 8 | 用钢尺测量 |
|  |  | L>5m | ±L/500且不超过±15 |  |  |  |
| 2 | 高度 |  | ±10 |  | 4 | 用钢尺或水准仪测量查四角 |
| 3 | 顶面对角线差 |  | 20 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 顶面平整度 | 支承面 | 5 |  | 8 | 用2m靠尺和塞尺测量外墙三分点处和空腔中部 |
|  |  | 非支承面 | 10 |  | 4 |  |
| 5 | 外壁竖向倾斜 |  | H/500 |  | 2 | 用经纬仪或吊线测量侧面 |
| 6 | 外壁平整度 |  | 10 |  | 4 | 用2m靠尺和塞尺测量垂直两方向 |
| 7 | 外壁侧向弯曲矢高 |  | 2L/1000 |  | 4 | 拉线测量，取大值 |
| 8 | 内置空腔长度宽度 |  | ±30 |  | 4 | 用钢尺测量 |
| 9 | 内置空腔高度 |  | ±15 |  | 4 | 用钢尺测量 |
| 10 | 吊孔、吊点位置 |  | 30 |  | 4 | 用钢尺测量，取大值 |

注：其中L为预制桩帽的长度或宽度，H为高度，单位为mm。

2.PC桩帽安装

PC桩帽安装的检验批可按30个划分为一个检验批，不足30个，按一个检验批。单个检验批要求码头横向、纵向排列的PC桩帽总体安装精度为±20mm和±30mm，其中码头前沿线位置纵向PC桩帽的总体安装精度为±10mm。

表 2桩帽安装

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 (mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 |  | 20 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量查四角 |
| 2 | 竖向 倾斜 | H≤1000mm | 10 |  | 1 | 吊线测量 |
|  |  | H >1000mm | H/100且不超过15 |  |  |  |
| 3 | 顶面标高 |  | ±15 |  | 2 | 用钢尺或水准仪测量支承面 |
| 4 | 结构前沿线位置 |  | 10 |  | 1 | 用经纬仪、拉线和钢尺测量 |

注：其中H为预制桩帽的高度，单位为mm。

3.预埋型钢

表 3 预埋型钢制作焊缝

| 序号 | 项目 | 焊缝等级 | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下节的连接焊缝 | 对接焊缝，受拉时焊缝等级为一级；受压时，焊缝等级为二级 | 逐件检查 | 探伤比例100% | 采用超声波或射线检测 |
| 2 | 剪力键、骨架连接件焊接 | 角焊缝，焊缝等级为三级 | 抽检 | 探伤比例20% | 采用超声波检测 |

表 4 预埋型钢制作加工

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 (mm或º) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上、下节长度 | L≤10m | ±30 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量 |
|  |  | L >10m | ±3.0L/1000 |  |  |  |
| 2 | 下节的斜度、扭角 |  | ±0.2 (º) |  | 4 | 用钢尺或水准仪、测斜仪测量 |
| 3 | 上节的垂直度 |  | ±L/1000 |  | 2 | 用钢尺或水准仪测量 |

4.桩基与桩帽的节点连接

（1）对于灌浆空腔的灌浆结束确认应通过记录实际灌浆量与理论灌浆量评定。溢浆口位于水面以下的水下灌浆应提供灌浆空腔水下溢浆过程的影像资料。

（2）灌浆连接应进行非破坏性检测，具体检测方法包括但不限于超声回弹综合法、钻芯法等，灌浆节点现场强度和密实度检测结果应满足设计要求，其中超声回弹综合法检测比例不低于10%~30%。

（3）灌浆材料应进行抗氯离子渗透性试验，可采用电通量法或扩散系数法。当采用电通量法测量氯离子渗透性，最高限值为1000C；当采用扩散系数法测量氯离子渗透性，最高限值为4.5×10-12m2/s。其检测方法应符合《水运工程混凝土试验检测技术规范》（JTS/T 236-2019）的有关规定。

5.灌胶套筒连接

采用灌胶套筒连接的钢筋连接应进行破坏性检测，按 1500 根为一个检验批，每一检验批的检测频率为 0.2%，且总检测数不少于 5 组，检测结果符合设计要求。

二、参考指标。提高或调整实测项目评定标准要求的。

1.管桩水上沉桩

表 5 管桩和钢管桩水上沉桩

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差(mm) |  | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直桩 | 斜桩 |  |  |  |
| 1 | 设计标高处桩顶平面位置 | 内河和有掩护近岸水域沉桩 | 75 | 100 | 逐件检查 | 1 | 用经纬仪和钢尺测量两方向，取大值 |
|  |  | 无掩护近岸水域沉桩 | 100 | 150 |  |  |  |
|  |  | 无掩护离岸水域沉桩 | 150 | 200 |  |  |  |
| 2 | 桩身垂直度（m） |  | 10 | - | 抽查10%且不少于10根 | 1 | 吊线测量或用测斜仪测量 |
| 3 | 桩顶应进行水平割桩，顶面平整度 |  | 10 | 10 | 逐件检查 | 4 | 用2m靠尺和塞尺测量中部对角线方向 |

注：参考水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）2.4、2.7条。

2.现浇接缝和接头

表 6 现浇接缝和接头

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 10 | 抽查30%且不少于10条 | 1 | 用2m靠尺测量，取大值 |
| 2 | 与构件表面错台 | 10 |  | 2 | 用钢尺测量，取大值 |

注：参考水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）4.7、8.3条。